Карта тестовых заданий

Компетенция ПК-2: Подбор технологических параметров процесса для производства наноструктурированных композиционных материалов с заданными свойствами.

# Индикатор ПК-2.3: Владеет методами синтеза и технологическими основами получения полимерных нанокомпозиционных материалов

Дисциплина: Полимерные нанокомпозиционные материалы

Описание теста:

- Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

- За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 
1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту согласно критериям оценки

- Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы               составляет – 100 баллов.

- Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий (61 балл).

- На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 2 часа (120 минут). На каждое тестовое задание в среднем по 3 минуты.

- Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины».

# Комплект тестовых заданий

# Задания закрытого типа

# Задания альтернативного выбора (25 заданий)

# Выберите один правильный ответ

- Природные полимеры:
A) белки;
Б) синтетический каучук;
В) лавсан;
Г) капрон;
Д) пластмасса.

- Химические вещества, которые состоят из множества повторяющихся группировок, соединенных между собой химическими связями называются:

- низкомолекулярное соединение;

- вид;

- высокомолекулярные соединения (ВМС);

- структурное звено;

- молекула.

- Процесс, протекающий при охлаждении большого количества полимеров:

A) полимеризация;
Б) нагревание;
В) деструкция;
Г) охлаждение;
Д) кристаллизация.

- Наука о деформациях и течении реологических тел под действием внешних силовых полей:
A) термодинамика;
Б) деформация;
В) реология;
Г) статика;
Д) динамика.

- Виды течения полимеров:
A) пластическое и вязкое;
Б) гомогенная и гетерогенная;
В) обратимое и необратимое;
Г) прямое и обратное;
Д) гомогенное и гетерогенное.

- Основные сведения о деформационных свойствах полимеров получают при испытаниях на:
A) изгиб, сжатие, растяжение;
Б) каландрование и прессование;
В) экструзия и удельный объем;
Г) каландрование и литье под давлением;
Д) атом, молекула и макромолекула.

- Показатель кристаллического состояния полимеров:
A) вязкость;
Б) деформация;
В) текучесть;
Г) стеклообразность;
Д) кристалличность.

- Состояние веществ характеризуется их способностью к развитию необратимых деформаций:
A) твердое;
Б) жидкое;
В) стеклообразное;
Г) хрупкое;
Д) текучее (жидкое).

- Диаграммы «напряжение – деформация» дают представления о:
A) молекулярной массе и давлении;
Б) прочности и работе разрушения;
В) концентрации и температуры;
Г) температуры и давлении;
Д) производительности напряжения.

- Метод изучения температурной зависимости механических свойств полимеров является:
A) сжатие;
Б) удар;
В) изгиб;
Г) метод термомеханических кривых;
Д) плавление.

- За единицу механического напряжения в СИ принят:
A) киллограмм (кг);
Б) паскаль (Па);
В) метр (м);
Г) километр (км);
Д) сантиметр (см).

- Физические, физико-химические процессы структурообразования и формования:
A) измельчение и поликонденсация;
Б) нагревание, плавление, стеклование и охлаждение;
В) абсолютное удлинение и сжатие;
Г) изгиб, растяжение и сжатие;
Д) экструзия, полимеризация.

- Процесс, который происходит при прекращении деформирования полимера под действием внешних сил - механических или электрических:
A) статика;
Б) термодинамика;
В) измельчение;
Г) плавление;
Д) реология разрушения полимеров.

- Свойство тела восстанавливать свою форму и размеры после прекращения действия внешних сил называют:
A) упругость;
Б) деформация;
В) надежность;
Г) мягкость;
Д) хрупкость.

- Жидкости, для которых вязкость не зависит от скорости деформации, называются:
A) неньютоновскими;
Б) ньютоновскими;
В) обратимыми;
Г) жидкими;
Д) газообразными.

- Основное требование к процессам смешения является:
A) кристалличность;
Б) полное растворение;
В) достижение структурной однородности;
Г) дозирование;
Д) медленное плавление.

- В зависимости от отношения к нагреванию полимеры бывают:
A) простые и сложные;
Б) прямые и обратные;
В) термопластичные и термореактивные;
Г) гомогенные и гетерогенные;
Д) параллельные и комбинированные.

- Полимеры в твердом состоянии могут быть:
A) аморфными и кристаллическими;
Б) жидкими и газообразными;
В) кристаллическими и жидкими;
Г) аморфными и жидкими;
Д) только жидкими.

- В основе процессов переработки пластмасс находятся:
A) кристаллизационные процессы;
Б) структурообразование;
В) физические и физико-химические процессы структурообразования и формования;
Г) химические свойства;
Д) физические свойства.

- Для снижения стоимости изделия с одновременным улучшением эксплуатационных параметров пластических масс, ведущих к расширению областей их применения:
A) сшивающие агенты;
Б) связующее (полимерная матрица);
В) связующее, сшивающие агенты и структурообразователи;
Г) наполнители;
Д) структурообразователи.

- Растяжение, сжатие, удар, изгиб относится к:
A) свойствам полимеров;
Б) видам деформации;
В) объемным характеристикам полимеров;
Г) весовым характеристикам полимеров;
Д) параметрам полимера.

- В результате полимеризации пропилена получают:
A) полипропилен;
Б) полиэтилен;
В) полибутилен;
Г) полиспирт;
Д) каучук.

- Изменение структуры макромолекулы под действием внешних сил называется:
A) полимеризация;
Б) деформация;
В) разрушение;
Г) плавление;
Д) измельчение.

- Полимеры, обладающие высокоэластичными свойствами и вязкостью, называют:
A) олигомер;
Б) композит;
В) мономер;
Г) эластомер;
Д) структурообразователь.

- Коэффициент Е в законе Гука называется:
A) силой трения;
Б) модулем Юнга;
В) энергией Гиббса;
Г) насыпной плотностью;
Д) объемной характеристикой.

Задания на установление последовательности и/или соответствия (10 заданий)

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

- Распределите вещества по типам добавок, вводимых в полимер с целью повышения его радиационной стойкости:

| (1Д, 2В, 3Г) |  |
| --- | --- |
| - углеродные сажи; - ароматические углеводороды; - йод; | - неорганические наполнители; - антиокислители; - антирады типа «губки»; - антирады типа «жертвы»; - усиливающие наполнители. |

- Проклассифицируйте следующие процессы, происходящие в полимере при облучении:

| (1A, 2Г, 3В) |  |
| --- | --- |
| - выделение газа; - появление полупроводниковых свойств; - изменение степени кристалличности; | - необратимые химические изменения; - обратимые химические изменения; - необратимые физические изменения; - обратимые физические изменения. |

- Определите, к какому классу органических соединений   относятся следующие продукты реакций окисления полимеров:

| (1Г, 2A, 3Е, 4Б, 5В, 6Д) |  |
| --- | --- |
|  | - кислоты; - кетоны; - сложные эфиры; - спирты; - альдегиды; - простые эфиры; - основания. |

- Определите тип реакции:

| (1Б, 2Г, 3В, 4A) |  |
| --- | --- |
|  | - внутримолекулярная; - полимераналогичная; - межмолекулярная; - реакция деструкции; - реакция изомеризации. |

- Виды деформации,        характерные для аморфных   полимеров	обусловлены:

| (1В, 2A, 3Г, 4Б) |  |
| --- | --- |
| - гуковская упругость; - высокоэластичность; - вязкое течение; - вязкоупругая. | - свободой перемещения сегментов благодаря гибкости цепи и наличием флуктуационной сетки, препятствующей течению; - сочетанием необратимой и обратимой деформации; - ограниченной подвижностью сегментов макромолекулярных цепей; - необратимым деформированием материала; - неограниченной подвижностью сегментов макромолекулярных цепей. |

- Охарактеризуйте состояния полимеров:

| (1A, 2Г, 3Б) |  |
| --- | --- |
| - стеклообразное; - высокоэластическое; - вязкотекучее. | - состояние, при котором любое тепловое движение на масштабах, больших размера звена, прекратиться; - состояние, при котором полимеры представляют собой жидкости; - состояние, при котором кристаллические области разделены аморфными прослойками; - состояние, при котором при растяжении образца возможны большие обратимые деформации. |

- Установить соответствие между видами деформации и состоянием полимера: соответствует…

| (1Б, 2В, 3A) |  |
| --- | --- |
| - малая упругая деформация; - необратимая деформация, течение; - большая обратимая деформация; | - высокоэластическое состояние; - стеклообразное состояние; - вязкотекучее состояние; - газообразное состояние. |

- Различные	физические	свойства            полимерных материалов характеризуют:

| (1Г, 2Б, 3A, 4В) |  |
| --- | --- |
| - теплофизические; - электрические; - физико-механические; - акустические; | - поведение в электромагнитном поле; - поведение при растяжении и сжатии; - способность переносить и поглощать энергию звуковых колебаний; - реакцию образца на тепловое воздействие. - поведение в магнитном поле. |

- Подберите определения следующим добавкам, влияющим    на радиационную стойкость полимеров:

| (1В, 2A, 3Г, 4Б) |  |
| --- | --- |
| - активные наполнители; - антирады; - антиокислители; - сенсибилизаторы; | - вещества, уменьшающие степень химических и физических изменений, происходящих в полимере при облучении, т. е. повышающие его радиационную стойкость; - вещества, способствующие возникновению определенных химических изменений, происходящих в полимере при облучении; - вещества в зависимости от собственной радиационной стойкости, уменьшающие или увеличивающие радиационные эффекты в полимере вследствие поглощения значительной доли энергии излучения; - вещества, ингибирующие процессы окисления полимера, как в процессе облучения, так и при последующей эксплуатации на воздухе при повышенных температурах. |

- Реакции называются:

| (1В, 2A, 3Г) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - полимераналогичными; - внутримолекулярными; - межмолекулярными; | - если в результате реакции изменяется длина исходной макромолекулярной цепи или в цепи появляются циклические структуры, но сами макромолекулы остаются химически несвязанными друг с другом; - если они связанны с распадом молекулярных цепей, приводящим к образованию продуктов со значительно более низкой молекулярной массой или низкомолекулярных веществ; - если при химических реакциях полимеров не происходит изменения длины макромолекулы, а образуются только новые функциональные группы на той же макромолекуле; - если исходные макромолекулы соединяются друг с другом химическими связями в результате реакции функциональных групп макромолекул друг с другом или взаимодействия полифункциональных низкомолекулярных реагентов с разными макромолекулами. |  |

# Задания открытого типа

# Задания на дополнение (35заданий)

# Напишите пропущенное слово

- Полимеры, содержащие в главной цепи макромолекулы одинаковые атомы, называются _____________ (гомоцепными).

- Высокомолекулярные соединения, переходящие из эластичного состояния в стеклообразное при температуре ниже  комнатной относят к ___________ (эластомерам).

- Вещества, имеющие молекулярную массу от 10000 до нескольких миллионов, называют __________соединениями (высокомолекулярными).

- Процесс соединения друг с другом молекул одного или нескольких мономеров, содержащих способные к взаимодействию функциональные группы – это ________ (поликонденсация).

- Процесс соединения друг с другом большого количества молекул мономеров за счет кратных связей или раскрытия циклов –   это ___________ (полимеризация).

- В качестве катализаторов катионной полимеризации используют соединения типа BF3, AlCI3, TiCI4, которые являются катализаторами __________(Фриделя-Крафтса).

- Если два полимерных радикала соединяются между собой, образуя ковалентную связь, то обрыв цепи называется   ________ (рекомбинацией).

- Процесс синтеза полимера, содержащего в структуре каждой макромолекулы звенья двух (или более) мономеров называется___________ (сополимеризацией).

- Цепная реакция получения полимеров, в которой рост цепи макромолекулы происходит под влиянием катионов или анионов, называется _________ (ионной) полимеризацией.

- Реакции, связанные с распадом молекулярных цепей, приводящие к образованию продуктов со значительно пониженной ММ или низкомолекулярных веществ называются реакциями _________ (деструкции).

- Процесс разложения органических соединений при высокой температуре называется _______ (пиролизом).

- Основной газообразный продукт облучения полиолефинов – __________ (водород).

- Комплекс химических и физических изменений полимеров, приводящий к ухудшению их механических свойств и снижению работоспособности изделий из них, называется ______ (старением).

- Температура стеклования полимеров __________ при увеличении их полярности (возрастает).

- Некристаллизующиеся полимеры при достаточно низкой температуре являются ________ (стеклами).

- Зависимость	деформации	от   температуры	называют ___________ (термомеханической).

- Состояние полимера, при котором	тепловое движение            включает только колебательное движение атомов и групп атомов, называют __________ (стеклообразным).

- В процессе ползучести время развития деформации в   полимерном образце ________ при наличии полярных   групп в макромолекулах (увеличивается).

- Состояние полимеров, в котором реализуется подвижность всех трех кинетических элементов: отдельных атомов и радикалов, сегментов и макромолекул в целом, называется _________ (вязкотекучим).

- Если полимер состоит из одинаковых мономерных звеньев, он называется______ (гомополимером).

- Молекулярная	масса       большинства полимеров находится в интервале ________ (10000-1000000).

- Для определения   молекулярной массы используют ____________ растворы полимеров (разбавленные).

- Если полимер состоит из разных мономерных звеньев, то он называется _________ (сополимером).

- Суммарная масса всех молекул в образце полимера, отнесенная к числу молекул в образце – это молекулярная масса (среднечисловая).

- Белки или ______являются главной составной частью почти всех веществ животного происхождения (протеины).

- Полимеры, макромолекулы которых построены из звеньев одинаковой пространственной конфигурации или из звеньев различной конфигурации, но чередующихся в цепи с определенной периодичностью, называются ______ полимерами (стереорегулярными).

- Реакция, в которой появляющиеся активные частицы вызывают большое число превращений неактивных молекул вследствие регенерации активной частицы в каждом элементарном акте, называется _______ (цепной).

- На термомеханической    кривой линейного аморфного полимера можно выделить ____ участка (три).

- Термогравиметрический анализ полимеров состоит в непрерывном фиксировании изменения в нагреваемом образце величины_______ (массы).

- Скорость кристаллизации при приближении   к температуре стеклования приближается к _______ (нулю).

- Термостойкость характеризует устойчивость полимера при    повышенных температурах к _____ (разложению).

- Система	эмульсионной	полимеризации	в	качестве дисперсионной среды содержит ______ (воду).

- Способность находящегося под нагрузкой полимерного материала сохранять свои термодеформационные свойства при низких температурах называется _______ (морозостойкостью).

- Электрическое поле, действующее на полимерный материал, вызывает электрическую, ионную, диполь- релаксационную _______ (поляризацию).

- Аморфное (жидкое) состояние характеризуется ________ порядком в расположении структурных элементов вещества (ближним).

# Карта учета тестовых заданий

| # Компетенция | # ПК-2 Подбор технологических параметров процесса для производства наноструктурированных композиционных материалов с заданными свойствами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Индикатор | # ПК-2.3 Владеет методами синтеза и технологическими основами получения полимерных нанокомпозиционных материалов |  |  |  |
| # Дисциплина | # Полимерные нанокомпозиционные материалы |  |  |  |
| # Уровень освоения | # Тестовые задания |  |  | # Итого |
|  | # Закрытого типа |  | # Открытого типа |  |
|  | # Альтернативный выбор | # Установление соответствия/ последовательности | # На дополнение |  |
| # 1.1.1 (20 %) | # 5 | # 2 | # 7 | # 14 |
| # 1.1.2 (70 %) | # 17 | # 7 | # 24 | # 48 |
| # 1.1.3 (10 %) | # 3 | # 1 | # 4 | # 8 |
| # Итого: | # 25 шт. | # 10 шт. | # 35 шт. | # 70 шт. |

# Критерии оценивания тестовых заданий

# Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1условным баллом, неправильное – 0 баллов.

# Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

# Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| # Оценка | # Процент верных ответов | # Баллы |
| --- | --- | --- |
| # «удовлетворительно» | # 70–79 % | # 61–75 баллов |
| # «хорошо» | # 80–90 % | # 76–90 баллов |
| # «отлично» | # 91–100 % | # 91–100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 36 | гомоцепными |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  | 37 | эластомерам |
| 2 | В |  |  | 38 | высокомолекулярными |
| 3 | Д |  |  | 39 | поликонденсация |
| 4 | В |  |  | 40 | полимеризация |
| 5 | A |  |  | 41 | Фриделя-Крафтса |
| 6 | A |  |  | 42 | рекомбинацией |
| 7 | Д |  |  | 43 | сополимеризацией |
| 8 | В |  |  | 44 | ионной |
| 9 | Б |  |  | 45 | деструкции |
| 10 | Г |  |  | 46 | пиролизом |
| 11 | Б |  |  | 47 | водород |
| 12 | Б |  |  | 48 | старением |
| 13 | Д |  |  | 49 | возрастает |
| 14 | A |  |  | 50 | стеклами |
| 15 | Б |  |  | 51 | термомеханической |
| 16 | В |  |  | 52 | стеклообразным |
| 17 | В |  |  | 53 | увеличивается |
| 18 | A |  |  | 54 | вязкотекучим |
| 19 | В |  |  | 55 | гомополимером |
| 20 | Г |  |  | 56 | 10000-1000000 |
| 21 | Б |  |  | 57 | разбавленные |
| 22 | А |  |  | 58 | сополимером |
| 23 | Б |  |  | 59 | среднечисловая |
| 24 | Г |  |  | 60 | протеины |
| 25 | Б |  |  | 61 | стереорегулярными |
| 26 | 1Д, 2В, 3Г |  |  | 62 | цепной |
| 27 | 1A, 2Г, 3В |  |  | 63 | три |
| 28 | 1Г, 2A, 3Е, 4Б, 5В, 6Д |  |  | 64 | массы |
| 29 | 1Б, 2Г, 3В, 4A |  |  | 65 | нулю |
| 30 | 1В, 2A, 3Г, 4Б |  |  | 66 | разложению |
| 31 | 1A, 2Г, 3Б |  |  | 67 | воду |
| 32 | 1Б, 2В, 3A |  |  | 68 | морозостойкостью |
| 33 | 1Г, 2Б, 3A, 4В |  |  | 69 | поляризацию |
| 34 | 1В, 2A, 3Г, 4Б |  |  | 70 | ближним |
| 35 | 1В, 2A, 3Г |  |  |  |  |