Карта тестовых заданий

08.03.01 Строительство, профиль «Строительное материаловедение и контроль качества в промышленном и гражданском строительстве»

Компетенция ПК-2 Владеет основами строительного материаловедения и технологий проектирования, производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций

Индикатор ПК-2.3 Знает технические характеристики, методы оценки качества и рациональные области применения безобжиговых строительных материалов и изделий, способен решать задачи профессиональной деятельности с учетом состава, строения и свойств материалов

Дисциплина «Безобжиговые строительные материалы и изделия»

Описание теста

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора (простые)

1. Выберите один правильный ответ. Искусственный камневидный материал, получаемый в результате уплотнения рационально подобранной смеси рыхлых минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, называют:

а. полимербетоном

б. асфальтобетоном

в. битумной пастой

г. бетонополимером

2. Выберите один правильный ответ. Вязкие нефтяные дорожные битумы имеют марки:

а. БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V

б. БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БНД 130/200, БНД 200/300

в. БНК 40/180, БНК 45/190, БНК 90/30

г. БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10

3. Выберите один правильный ответ. Силикатными называют искусственные камневидные материалы, получаемые на основе известково-кремнеземистых вяжущих веществ и твердеющие в условиях:

а. естественных

б. тепловлажностной обработки при атмосферном давлении

в. тепловлажностной обработки при температуре выше 174,5 °С и давлении выше атмосферного

г. кипячения в растворах некоторых солей (хлоридов, сульфатов, нитратов) при температуре 100-110 °С и атмосферном давлении

4. Выберите один правильный ответ. Силикатные изделия автоклавного твердения изготавливают на основе:

а. ангидритового цемента

б. магнезиальных вяжущих веществ (каустического магнезита и каустического доломита)

в. эстрихгипса

г. известково-кремнеземистых вяжущих веществ

5. Выберите один правильный ответ. Гипсовые строительные материалы и изделия, изготавливаемые на основе низкообжиговых гипсовых вяжущих веществ, в основном используют для устройства:

а. фундаментов зданий и сооружений

б. наружных стен зданий

в. внутренних стен и перегородок зданий

г. междуэтажных, чердачных и подвальных перекрытий

Задания альтернативного выбора (средне-сложные)

6. Выберите один правильный ответ. Одной из важных технических характеристик при оценке качества вязкого нефтяного дорожного битума является:

а. прочность

б. водонепроницаемость

в. растяжимость

г. истираемость

7. Выберите один правильный ответ. Горячими называют асфальтобетонные смеси, приготовленные с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее:

а. 110 °С

б. 160 °С

в. 100 °С

г. 174,5 °С

8. Выберите один правильный ответ. Холодными называют асфальтобетонные смеси, приготовленные с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее:

а. плюс 5 °С

б. 0 °С

в. плюс 25 °С

г. минус 5 °С

9. Выберите один правильный ответ. Низкообжиговые гипсовые вяжущие вещества, получаемые в результате термической обработки сырья при температуре 110…160 °С, в основном состоят из:

а. дигидрата сульфата кальция CaSO4·2H2O

б. карбоната кальция СaCO3

в. полугидрата сульфата кальция CaSO4·0,5H2O

г. гидроксида кальция Сa(OH)2

10. Выберите один правильный ответ. Вяжущие вещества автоклавного твердения получают совместным измельчением до удельной поверхности 450-550 м2/кг:

а. воздушной или гидравлической извести с кремнеземсодержащими компонентами (кварцевым песком, доменным гранулированным шлаком, топливной золой и пр.)

б. портландцементного клинкера, гипса и, при необходимости, минеральных добавок

в. природного ангидритового камня с щелочными или сульфатными активизаторами твердения

г. доменных гранулированных шлаков с щелочными активизаторами твердения

11. Выберите один правильный ответ. Достоинством силикатного кирпича в сравнении с другими материалами, предназначенными для кладки стен зданий, является:

а. стойкость к действию пресных и углекислых вод

б. широкая распространенность и относительно невысокая стоимость сырья

в. способность длительное время выдерживать высокие температуры

г. низкая теплопроводность

12. Выберите один правильный ответ. К водостойким гипсовым вяжущим веществам относятся:

а. безобжиговые (гипсовый и ангидритовый цементы)

б. низкообжиговые (полуводный гипс α- и β-модификации)

в. высокообжиговые (ангидритовый цемент и эстрихгипс)

г. смешанные (гипсоцементно-пуццолановое, гипсошлакоцементно-пуццолановое, гипсоизвестковошлаковые) вяжущие

13. Выберите два правильных ответа. Методом литья, с использованием карусельных формовочных машин, изготавливают:

а. гипсобетонные панели для перегородок и оснований для пола

б. гипсоволокнистые листы

в. пазогребневые гипсовые плиты для перегородок

г. камни гипсобетонные стеновые

14. Выберите один правильный ответ. Для уплотнения формовочных смесей при формовании силикатного кирпича используют метод:

а. прессования

б. вибрации

в. литья

г. проката

15. Выберите один правильный ответ. Для производства гипсобетонных панелей для перегородок наиболее широко используют формовочную массу с объемным соотношением 1 : 1 : 1:

а. кварцевый песок : щебень из плотных и прочных горных пород : гипсовое вяжущее

б. кварцевый песок : древесные опилки : гипсовое вяжущее

в. кварцевый песок : металлургический или топливный шлак: гипсовое вяжущее

г. древесные опилки : портландцемент : гипсовое вяжущее

16. Выберите один правильный ответ. Для уплотнения формовочных смесей в технологии производства гипсобетонных панелей для перегородок наиболее широко используют метод:

а. литья

б. вибрирования

в. проката

г. прессования

17. Выберите два правильных варианта ответа. Картон серого и серо-зеленого цвета выпускают для производства гипсокартонных листов:

а. обычных

б. с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени

в. влагостойких

г. влагостойких с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени

18. Выберите один правильный ответ. Преимуществом силикатного кирпича в сравнении с керамическим является:

а. более высокая прочность

б. более низкая теплопроводность

в. более высокая долговечность

г. более низкая себестоимость

19. Выберите один правильный ответ. В качестве контрольных образцов для определения физико-механических показателей мелкозернистого асфальтобетона используют:

а. образцы-кубы с размером ребра 150 мм

б. образцы-кубы с размером ребра 7,07 мм

в. образцы-цилиндры высотой и диаметром 71,4 мм

г. образцы-цилиндры выстой и диаметром 150 мм

20. Выберите два правильных ответа. Предел прочности при сжатии асфальтобетона нормируют при температуре:

а. 25 °С

б. 0 °С

в. 20 °С

г. 75 °С

21. Выберите один правильный ответ. Отпускная влажность гипсовых перегородочных плит не должна превышать:

а. 1 %

б. 6 %

в. 12 %

г. 20 %

22. Выберите один правильный ответ. Отпускная влажность гипсокартонных листов не должна превышать:

а. 1 %

б. 6 %

в. 12 %

г. 20 %

Задания альтернативного выбора (сложные)

23. Выберите два правильных ответа. К вяжущим веществам автоклавного твердения, относится:

а. известково-кремнеземистое

б. гипсошлакоцементно-пуццолановое

в. гипсоизвестково-шлаковое

г. известково-шлаковое

24. Выберите один правильный ответ. Одним из наиболее эффективных ускорителей схватывания в технологии производства гипсовых изделий является:

а. двуводный гипс CaSO4·2H2O

б. полуводный гипс CaSO4·0,5H2O

в. каолинит Al2O3·2SiO2 2H2О

г. кальцит СаСО3

25. Выберите один правильный ответ. Температура сушки свежеотформованных гипсовых и гипсобетонных изделий (перегородочных плит и панелей, стеновых камней и пр.) не должна превышать:

а. (55±5) °С

б. (105±5) °С

в. (155±5) °С

г. (255±5) °С

Задания на установление соответствия (простые)

26. Установите соответствие  между технической характеристикой вязкого нефтяного дорожного битума и прибором для ее определения (1в, 2б, 3д, 4а)

1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм	а. Прибор Фрааса

2. Растяжимость, см				б. Дуктилометр

3. Температура размягчения, °С		в. Пенетрометр

4. Температура хрупкости, °С		г. Гидравлический пресс

д. Кольцо и Шар

27. Установите соответствие между краткими описаниями безобжиговых строительных материалов и их названием (1в, 2д, 3а, 4б)

| 1. Легкий бетон, в котором заполнителем являются разной крупности частицы растительного происхождения, а вяжущим – цемент, гипсовые и магнезиальные вяжущие, синтетические смолы и др. 2. тяжелый бетон, получаемый в результате формования и последующей тепловлажностной обработки в автоклавах смесей состоящих из известково-кремнеземистых вяжущих, заполнителей (кварцевого песка, шлака и др.) и воды 3. камневидный материал, получаемый на основе безобжиговых, низкообжиговых, высокообжиговых (ангидритовых) и смешанных вяжущих веществ и минеральных и органических заполнителей 4 камневидный материал, получаемый в результате уплотнения и затвердевания рационально подобранной смеси рыхлых минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии | а. гипсобетон б. асфальтобетон в. арболит г. хризотилцемент д. силикатный бетон |
| --- | --- |

Задания на установление соответствия (средне-сложные)

28. Установите соответствие между видом кремнеземистого компонента и названием вяжущего вещества автоклавного твердения (1в, 2а, 3б, 4д)

1. Кварцевый песок					а. Известково-шлаковое вяжущее

2. Шлак доменный гранулированный		б. Известково-белитовое вяжущее

3. Обожженный запесоченный известняк		в. Известково-кремнеземистое вяжущее

4. Отход производства искусственных		г. Известково-зольное вяжущее

пористых заполнителей				д. Известково-керамзитовое вяжущее

29. Установите соответствие между определением безобжигового строительного материала и его названием (1д, 2г, 3б, 4а)

| 1. Арболит 2. Ксилолит 3. Фибролит 4. Цементно-стружечные плиты | а. конструктивный листовой материал, изготавливаемый прессованием древесных частиц с цементным вяжущим и химическими добавками б. жесткий теплоизоляционно-конструкционный и акустический материал в виде плит, изготавливаемых прессованием смеси древесной шерсти с цементным вяжущим и химическими добавками в. особо легкий бетон поризованной структуры на цементном вяжущем и пористом заполнителе из вспененных гранул полистирола г. легкий бетон, приготавливаемый с использованием органического заполнителя растительного происхождения и магнезиальном вяжущем, затворяемым раствором магнезиальных солей д. легкий бетон, приготавливаемый на цементном вяжущем, органическом заполнителе растительного происхождения, химических и минеральных добавках, а также воде |
| --- | --- |

30. Установите соответствие между названием участков прокатного стана для изготовления гипсобетонных панелей для перегородок и выполняемыми на них технологическими операциями (1б, 2а, 3г, 4в)

| 1 Первый (приемный участок) 2. Второй (участок формования) 3. Третий (участок твердения сформованных изделий) 4. Четвертый (участок автоматической распалубки готовых изделий) | а. распределение гипсобетонной смеси между резиновыми лентами двух движущихся в одном направлении с одинаковой скоростью транспортеров (нижнего несущего реечный каркас и верхнего уплотняющего и сглаживающего массу) б. перемещение реечных арматурных каркасов в. освобождение панели с помощью обгонного роликового конвейера от нижней формующей ленты, ее кантование в вертикальное положение и установка в кассетную сушильную вагонетку г. перемещение свежеотформованной панели по стану между его нижней и верхней формующими лентами, а затем по одной нижней ленте д. сушка панелей до достижения отпускной влажности не более 12 % при температуре (55±5) °С |
| --- | --- |

31. Установите соответствие между конструктивным слоем дорожной одежды и видом предназначенного для него дорожно-строительного материала (1б, 2д, 3а, 4г)

1. Верхний слой двухслойного	а. высокопористый горячий асфальтобетон

дорожного покрытия

2. Нижний слой двухслойного	б. плотный мелкозернистый асфальтобетон

дорожного покрытия		(горячий или холодный) или полимерасфальтобетон

3. Основание под покрытие		в. дорожные битумные эмульсии и пасты

4. Подстилающий слой		г. уплотнённый грунт земляного полотна

д. пористый крупнозернистый горячий асфальтобетон

32. Установите соответствие между видом асфальтобетона и величиной его остаточной пористости, % (1б, 2г, 3а, 4в)

| 1. Высокоплотный 2. Плотный 3. Пористый 4. Высокопористый | а. св. 5,0 до 10,0 % б. св. 1,0 до 2,5 % в. св. 10,0 % г. св. 2,5 до 5,0 % д. от 0 до 1,0 % |
| --- | --- |

33. Установите соответствие между типом плотной горячей асфальтобетонной смеси и содержанием в ней щебня, % (1д, 2а, 3г, 4б)

| 1. Тип А 2. Тип Б 3. Тип В 4. Тип Г | а. 40-50 % б. 0 % в. 0-30 % г. 30-40 % д. 50-60 % |
| --- | --- |

34. Установите соответствие между названием групп углеводородов и их характеристикой, а также влиянием на строительные свойства битумов (1в, 2а, 3б, 4г)

| 1. Масла 2. Смолы 3. Асфальтены 4. Асфальтогеновые кислоты и их ангидриты | а. вязкопластичные вещества темно-коричневого цвета, состоящие из углеводородов содержащих основное количество кислородных и азотистых соединений, что обуславливает их высокую адгезию к минеральным материалам б. твердые, неплавкие вещества, придающие битумам высокую вязкость в. жидкости высокой вязкости, имеющие светло-желтый цвет и придающие битуму подвижность и текучесть. г. вещества коричневатого цвета, обладающие густой маслянистой или смолистой консистенцией, являющиеся поверхностно-активной частью битума и улучшающие его адгезию с зернами минеральных материалов, особенно из основных карбонатных горных пород д. твердые метановые углеводороды, оказывающие негативное влияние на строительные свойства битума, уменьшая интервал его пластичности |
| --- | --- |

Задания на установление соответствия (сложные)

35. Установите соответствие межу названием органического заполнителя растительного происхождения и формой, а также размерами его частиц (1г, 2д, 3а, 4в)

1. Фибра (шерсть)		а. пластинчатые и игольчатые частицы размером 5-30 мм

2. Дробленка			б. кубовидные и шаровидные частицы размером более 5,0 мм

3. Щепа			в. пластинчатые частицы длиной 2-30 мм, толщиной 0,2-0,5 мм

и шириной не более 10 мм

4. Стружка 			г. узкие и тонкие полоски длиной до 500 мм,

толщиной 2,5-6,0 мм и шириной до 1,6 мм

д. игольчатые частицы размером 2-20 мм

Задания открытого типа

Задания на дополнение (простые)

36. Дополните фразу. Легкий бетон, приготавливаемый на минеральном вяжущем, органическом заполнителе растительного происхождения, химических и минеральных добавках, а также воде, называют _________ (арболит, арболитом).

37. Дополните фразу. Материалы и изделия, получаемые в результате формования и последующей тепловлажностной обработки в автоклавах смесей состоящих из известково-кремнеземистых вяжущих, заполнителей (кварцевого песка, шлака и др.) и воды, называют _________ (силикатными, автоклавными, силикатами).

38. Дополните фразу. В процессе уплотнения горячей асфальтобетонной смеси сначала легкими, а затем тяжелыми катками укатываемый слой становится все более прочным как вследствие уплотнения, так и _________________ (остывания).

39. Дополните фразу. Искусственный камневидный материал, получаемый в результате уплотнения и затвердевания рационально подобранной смеси рыхлых минеральных материалов с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, называют ______________ (асфальтобетон, асфальтобетоном)

40. Дополните фразу. Измельченную низкокачественную древесину, отходы лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, а также сельского хозяйства (костру конопли и льна, стебли хлопчатника, рисовую солому) используют в качестве заполнителя при производстве изделий и конструкций из ________________ (арболита).

41. Дополните фразу. Для удобства монтажа перегородочные гипсовые плиты имеют на одной стыковой опорной поверхности гребень, а на другой ________ (паз).

42. Дополните фразу. Аппарат для тепловлажностной обработки материалов и изделий из силикатобетонных смесей на основе известково-кремнеземистых вяжущих веществ называется _______________ (автоклавом, автоклав).

Задания на дополнение (средне-сложные)

43. Дополните фразу. В зависимости от вида минеральной составляющей асфальтобетоны и асфальтобетонные смеси подразделяют на щебеночные, гравийные и __________ (песчаные).

44. Дополните фразу. Свойство асфальтобетона изменять свои прочность, вязкость и пластичность при изменении температуры называют ___________ (термопластичностью, термопластичность).

45. Дополните фразу (ответ дайте цифрой). Крупнозернистыми называют горячие асфальтобетонные смеси, приготавливаемые с использованием минеральных составляющих с наибольшим размером зерен до __________ (40) мм.

46. Дополните фразу (ответ дайте цифрой). Мелкозернистыми называют горячие и холодные асфальтобетонные смеси, приготавливаемые с использованием минеральных составляющих с наибольшим размером зерен до __________ (20) мм

47. Дополните фразу (ответ дайте цифрой). Песчаными называют горячие и холодные асфальтобетонные смеси, приготавливаемые с использованием минеральных составляющих с наибольшим размером зерен до __________ (10) мм.

48. Дополните фразу. Дополните фразу (ответ дайте цифрой). Холодными называют асфальтобетонные смеси, приготавливаемые с использованием жидких нефтяных дорожных битумов или эмульсий и укладываемые с температурой не менее ______ (5)°С.

49. Дополните фразу (ответ дайте цифрой). Горячими называют асфальтобетонные смеси, приготавливаемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее __________ (110) °С.

50. Дополните фразу. Группу углеводородов, придающую битумам растяжимость и эластичность, а также способность хорошо прилипать к поверхности минеральных составляющих асфальтобетонной смеси, образуя на ней плотные водоустойчивые пленки, называют ___________ (смолами, смолы).

51. Дополните фразу. Группу углеводородов, придающую битумам подвижность и текучесть, состоящую из жидкостей высокой вязкости, имеющих светло-желтый цвет, называют ___________ (маслами, масла).

52. Дополните фразу (ответ дайте цифрой). Группу твердых и неплавких углеводородов, придающую битумам высокую вязкость, называют ___________ (асфальтены, асфальтенами).

53. Дополните фразу. Образование гидросиликатов кальция в условиях автоклавной обработки происходит в результате энергичного химического взаимодействия между кремнеземом и _____________________ (гидроксидом кальция, известью).

54. Дополните фразу. Способ приготовления силикатобетонных смесей на основе известково-кремнеземистых вяжущих, предусматривающий эффект гидратационного схватывания оксида кальция в бетонной смеси, называют ___________ (кипелочным, кипелочный).

55. Дополните фразу. Способ приготовления силикатобетонных смесей на основе известково-кремнеземистых вяжущих, предусматривающий полную гидратацию оксида кальция в пушонку без эффекта схватывания, называют ___________ (гидратным, гидратный).

56. Дополните фразу. Структуру арболита, в которой пространство между частицами органического заполнителя не полностью заполнено затвердевшим цементным вяжущим, называют _____________ (крупнопористой).

57. Дополните фразу. В технологии производства строительных изделий и конструкций из арболита предварительное замачивание (пропитку) органического заполнителя растительного происхождения в специальных емкостях с водным раствором химической добавки на основе жидкого натриевого стекла, называют _____________ (минерализацией).

58. Дополните фразу. Структуру арболита, в которой пространство между частицами органического заполнителя заполнено затвердевшим цементным вяжущим или цементно-песчаным раствором, называют __________ (плотной).

59. Дополните фразу. Изготовление пазогребневых перегородочных гипсовых плит с использованием карусельных формовочных машин или кассетных форм-вагонеток в основном организуют методом ___________ (литья).

60. Дополните фразу. В технологии производства гипсокартонных листов (ГКЛ) в качестве добавки повышающей прочность сцепления картона с гипсовым сердечником чаще всего используют модифицированный ____________ (крахмал).

61. Дополните фразу. При изготовлении гипсокартонных листов роль формы, предотвращающей прямой контакт гипсовой смеси с формующим, транспортным и сушильным оборудованием играет ________ (картон).

62. Дополните фразу. Гипсовые материалы и изделия отличаются от гипсобетонных наличием в составе формовочной смеси _________ (заполнителей, заполнителя, песка, щебня).

63. Дополните фразу. Производство силикатных изделий на основе известково-кремнеземистых вяжущих веществ возможно только в заводских условиях, т.к. для этого необходимы ______________ (автоклавы).

64. Дополните фразу. Способ повышения долговечности силикатных материалов и изделий, заключающийся в обработке их поверхности кремнийорганическими жидкостями, называют (гидрофобизация, гидрофобизацией).

65. Дополните фразу(ответ дайте цифрой). Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей в основном состоит из частиц менее ______ (0,071) мм.

66. Дополните фразу. В технологии арболитовых изделий и конструкций для уменьшения содержания вредных экстрактных веществ в органическом заполнителе растительного происхождения, непосредственно перед применением его обрабатывают химическими добавками, называемыми ___________ (минерализаторами).

Задания на дополнение (сложные)

67. Дополните фразу. Полимерасфальтобетонная смесь отличается от асфальтобетонной смеси тем, что ее приготавливают на основе полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) с использованием тех же минеральных материалов за исключением _________ (гравия).

68. Дополните фразу. Способ повышения долговечности силикатных материалов и изделий, заключающийся в их обработке (пропитке) солями кремнефористоводородной кислоты, например MgSiF6, называется _______________ (флюатирование).

69. Дополните фразу. Жесткий строительный теплоизоляционно-конструкционный и акустический материал в виде плит изготавливаемый прессованием смеси древесной фибры (шерсти) с цементным вяжущим и химическими добавками, называют ___________ (фибролитом, фибролит).

70. Дополните фразу. В технологии асфальтобетона температуру нагрева минеральных составляющих асфальтобетонной смеси (140-180 ºС) и битума (150-170 ºС) назначают в зависит от его _____________ (вязкости, марки).

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК-2 Способен к выбору оптимальных природных и промышленных материалов для изготовления и реставрации художественно-промышленных и архитектурно-художественных изделий и конструкций с выраженной эстетической ценностью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-2.2 Знает и способен определить основные свойства, технологию изготовления и область применения строительных материалов и изделий для возведения и реставрации зданий и сооружений |  |  |  |
| Дисциплина | Строительные материалы |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Карта учета тестовых заданий (вариант 2)

| Компетенция | ПК-2 Способен к выбору оптимальных природных и промышленных материалов для изготовления и реставрации художественно-промышленных и архитектурно-художественных изделий и конструкций с выраженной эстетической ценностью |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-2.2 Знает и способен определить основные свойства, технологию изготовления и область применения строительных материалов и изделий для возведения и реставрации зданий и сооружений |  |  |
| Дисциплина | Строительные материалы |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |
|  | Альтернативного выбора | Установление соответствия/Установление последовательности | На дополнение |
| 1.1.1 |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 37 |  |
| 2 |  |  |  | 38 |  |
| 3 |  |  |  | 39 |  |
| 4 |  |  |  | 40 |  |
| 5 |  |  |  | 41 |  |
| 6 |  |  |  | 42 |  |
| 7 |  |  |  | 43 |  |
| 8 |  |  |  | 44 |  |
| 9 |  |  |  | 45 |  |
| 10 |  |  |  | 46 |  |
| 11 |  |  |  | 47 |  |
| 12 |  |  |  | 48 |  |
| 13 |  |  |  | 49 |  |
| 14 |  |  |  | 50 |  |
| 15 |  |  |  | 51 |  |
| 16 |  |  |  | 52 |  |
| 17 |  |  |  | 53 |  |
| 18 |  |  |  | 54 |  |
| 19 |  |  |  | 55 |  |
| 20 |  |  |  | 56 |  |
| 21 |  |  |  | 57 |  |
| 22 |  |  |  | 58 |  |
| 23 |  |  |  | 59 |  |
| 24 |  |  |  | 60 |  |
| 25 |  |  |  | 61 |  |
| 26 |  |  |  | 62 |  |
| 27 |  |  |  | 63 |  |
| 28 |  |  |  | 64 |  |
| 29 |  |  |  | 65 |  |
| 30 |  |  |  | 66 |  |
| 31 |  |  |  | 67 |  |
| 32 |  |  |  | 68 |  |
| 33 |  |  |  | 69 |  |
| 34 |  |  |  | 70 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |